

**51007**

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

*TECHNICAL CARACTERISTICS*

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation**  *Designation* | **Ameublement** *Furniture* |
| **Composition**  *Composition* | **PVC : 84% Polyester: 8.3% cotton: 7.7%** |
| **Poids**  *Weight* | **500+20g/m2** |
| **Epaisseur**  *Thickness* | **10/10+1/10** |
| **Laize**  *width* | **140 cm** |
| **Longueur des pieces**  *Roll length* | **Standard 35-40ml** |
| **Allongement à la Rupture Longitudinale**  *Elongation at Break* | **= 60% ISO 1421** |
| **Allongement à la Rupture Transversale**  *Elongation at Break* | **= 190% ISO 1421** |
| **Force de Rupture Longitudinale**  *Tear resistance* | **>= 700N ISO 1421** |
| **Force de Rupture Transversale**  *Tear resistance* | **>= 350N ISO 1421** |
| **Résistance à l’abrasion**  *Abrasion resistance* | **BON à/***Good at* **120 000cycles ISO 12947-2**  **MARTINDALE** |

**N.B. Ces valeurs sont données à titre d’indication. /** *These data are provided as information*