

 **51007**

 **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

*TECHNICAL CARACTERISTICS*

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation***Designation* | **Ameublement** *Furniture* |
| **Composition***Composition* |  **PVC : 84% Polyester: 8.3% cotton: 7.7%**  |
| **Poids***Weight* | **500+20g/m2**   |
| **Epaisseur***Thickness* | **10/10+1/10**  |
| **Laize***width*   | **140 cm** |
| **Longueur des pieces***Roll length*  | **Standard 35-40ml** |
| **Allongement à la Rupture Longitudinale** *Elongation at Break* | **= 60% ISO 1421** |
| **Allongement à la Rupture Transversale***Elongation at Break* | **= 190% ISO 1421** |
| **Force de Rupture Longitudinale***Tear resistance* | **>= 700N ISO 1421** |
| **Force de Rupture Transversale***Tear resistance* | **>= 350N ISO 1421** |
| **Résistance à l’abrasion***Abrasion resistance*  | **BON à/***Good at* **120 000cycles ISO 12947-2****MARTINDALE** |

 **N.B. Ces valeurs sont données à titre d’indication. /** *These data are provided as information*